|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1116/0/3  **Denominación:** Interior tapa 200 | **Fecha plano :** 11/04/2016  **Cavidades:** 2/2 | **Material :** PP  **Color:** Incoloro |

***INFORME INCIDÉNCIAS***

|  |
| --- |
| **Motivo informe** :  Posicionado interior tapa 200ml ( Alessandro). |

|  |
| --- |
| **Observaciones :**   1. El posicionado de la tapa (1899) con el interior tapa( 1116/0/3) NO es correcto ya que se posiciona según la fuerza que hagas al roscar, se debería hacer un tope de rosca para asegurar siempre la posición con mayor exactitud. 2. Se tiene que hacer una hendidura en interior tapa , para posicionar la tapografía, ver zona en Anexo 1. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexo 1**  C:\Users\Public\Qualitat 2016\03 Incidéncies\Incidències internes 2016\160411 Posicionado tapa Alessandro\IMG_7239.JPG | Zona muesca para posicionado de la tampografía en interior tapa. |

|  |
| --- |
| **Conclusiones :**  Ajustar molde. |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Responsable :** Quicu Estebanell  **Fecha :** 14/04/2016 |