**Referencia Molde: M-1207**

**Denominación figura: TAPÓN PRINCIPIA 200 cc**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Según informe: 1207 10\_11\_15  Vuelvo a enviar el molde a Cornellà para su reparación, los defectos detectados y que nosotros no podemos reparar son:  Sólo 1 cavidad es buena.  1 Cavidad anulada por tener el noyo central roto.  4 Anuladas por estar gripado el noyo en la camisa.  Hay dos vasos defectuosos, uno abierto y el otro con un golpe.  Los números de cavidad no están marcados. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección:  Artur Ballarà | Firma: | Fecha:  11/01/2016 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  **Se hacen nuevas las 6 camisas y se les da un tratamiento para su mejor deslizamiento.**  **Se reparan los vasos de figura y se vuelve a pulir.**  **Se reajusta todo se prueban aguas y se monta el molde.**  **Se verifica su funcionamiento manual y es correcto.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Toni | Firma: | Fecha: 18/01/2016 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  Se prueba el molde y el funcionamiento es correcto tras 4 horas de trabajo. Se han tenido que anular 2 cavidades por los siguientes motivos:  CAVIDAD 1: OK  CAVIDAD 2: OK  CAVIDAD 3: OK  CAVIDAD 4: ANULADA PORQUE NO SE LLENA    CAVIDAD 5: ANULADA POR AGARRE QUE ARREMANGA EL PLÁSTICO EN LA ZONA DE LA ROSCA.    CAVIDAD 6: OK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección:  ARTUR BALLARÀ | Firma: | Fecha: 19/01/16 |