|  |  |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO DE CALIDAD |

|  |
| --- |
| MUESTRAS CLAVER |

|  |
| --- |
| **PRODUCTO:**  Nuevo dispenser cónico de 30 y 50 ml ref.1522/0/1 – 1522/0/2  Tapeta dispenser – ref.1950  **MATERIAL:** Dispenser: SMMA / Tapeta: ABS  **PROCESO:** Metalizado  **COLOR:** degrades rojo y azul/ oro rojo |

|  |
| --- |
| RESULTADOS **DISPENSERS DE 30 y 50 ml ref.1522/0/1 – 1522/0/2 – MATERIAL SMMA**  **ACABADO: Metalizado exterior degrade azul y rojo con base plata brillo y oro rojo**  **Color:** **OK**  **Adherencia con cinta adhesiva:** **OK**  **Resistencia al rallado:** **OK**.  **Aspecto:** El acabado es correcto, aunque las muestras de degrade se ven mucho picos del color azul y rojo.  **TAPETA PARA DISPENSER ref.1950 – MATERIAL ABS**  **ACABADO: Metalizada plata brillo.**  **Color:** **OK**  **Adherencia con cinta adhesiva:** **OK**  **Resistencia al rallado:** **OK**.  **Aspecto:** El acabado es correcto. |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES Muestras aceptadas para mandar a Sr.Canamasas y comerciales.  Se mandaron 100 dispensers de 30 ml y 135 de 50 ml y solo hemos recibido 5 o 6 de cada modelo y color.  Las tapetas se mandaron 200 y han llegado 170. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Control de calidad: JORDI LÓPEZ | Signatura : | 17/03/16 |