|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1703/0/2  **Denominación:**  TARRO 15 CUADRADO (FILORGA) | **Fecha plano :**  **NO DISPONIBLE**  **Cavidades:** 2 | **Material :** PS  **Color:** -- |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **Se han repasado los alojamientos de los culotes y fabricado 2 culores Nuevos por tema de formes y rebabas.** |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| Os paso adjunto las medidas tomadas sobre estas piezas (mides preses per Alfons despres de 12 hores)      Os enviamos muestras de antes y después de las 2 figuras (falta numerar las piezas)    Las piezas presentan una anchura superior de entre 3 y 4 décimas más grandes que antes de la reparación esto hace que las tapas se vean descentradas (creemos que alguna pared ha sufrido algún rebaje excesivo)  El centrado de las bocas respecto al cuerpo varia las tapas al montarlas se ven descentradas,  5.02-4.99-5.02-5.04 del tope rosca al borde de la pieza  5.19-4.78-4.74-5.27 del tope rosca al borde de la pieza  Las alturas totales de estos tarros son diferentes desde siempre de la figura 1(Dalt) a la 2 (Baix) lo que afecta también a la profundidad.  **Informe (Jordi Lopez)**  Aspecte correcte, avui no surten les unglades interiors.  No se si s’ha fet o s’ha de fer homologació d’aquesta modificació, no tinc cap informe:  **DIMENSIONAL:**  Adjunto pauta de control. He pres mides amb peces que encara no han fet contracció (1 hora), el que he trobat son diferències entre les 2 figures, per tant la contracció no afecta:  \*Torno a recordar que han desaparegut els números de les figures que hi havia a la base.  **ALÇADA TOTAL: HI HA DIFERÈNCIA ENTRE LES FIGURES 0.60 mm MÉS BAIXA LA FIGURA B.**  Nominal Pauta: 28.80 mm – Figura D: 28.70 mm/ Figura B: 28.10 mm  **AMPLE COS SUPERIOR: Estan molt al límit o una mica més fora de tolerància:**  Nominal Pauta: 59.60 mm – Figura D: 59.80 mm/ Figura B: 59.84 mm  **PROFUNDITAT: No influeix de moment (poca contracció) van pintats interior i cubilet no toca**  Nominal Pauta: 20.10 mm – Figura D: 19.80 mm/ Figura B: 19.30 mm  **\*\*\*El coll de la figura D, esta molt descentrat, i la tapa queda molt desplaçada. La figura B una mica però no tant.**  \*\*\*Llum entre tarro i tapa: Fig.D: 06/07 mm – Fig.B: 0.9/0.4 mm LA TAPA QUEDA MOLT TORTA.  **Al cambiar els culotes degut a la cámara no sé si si ha de nomenar com una versió nova ja que com l’anterior no funcionara. ¿??? Pero el plano si s’ha de fer.** |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 17/06/2020** |