|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1880\_0\_0  **Denominació:** Tapa 200 ml Monaco #29 | **Data plànol: 02/05/2018**  **Cavitats: 4/4** | **Material :** SAN  **Color:** varis |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **a muntatge el disc es cau de la tapa (ocasionalment) al posar-lo a la caixa, el muntatge es realitza manualment.**  **Disc 71\*1 PE BLANCO NO ADHESIVO** |

***INFORME QUALITAT***

|  |
| --- |
| Al plànol falta incloure l’allotjament del disc i la seva mida. La mida es complicada de prendre i es de 70,8 mm ±0,1 mm, allotjament que aguanta el disc per pressió i que la operaria ha d’anar acomodant els dics amb els dits per que quedi en posició    Alguns discs estan deformats i això provoca que encara que estiguin dintre de toleràncies 71 ±0.2 mm el disc no toquin la paret del allotjament i caiguin  F:\DCIM\101MSDCF\DSC01058.JPG      Es tindria d’ estudiar la possibilitat de realitzar una valona que agafi el disc para facilitar que entri dintre i no es mogui de posició i treure l’esglaó que aguanta ara el disc per donar mes joc al diàmetre del dics 71±0.2 mm i es podrà fer a muntadora automàtica |

***INFORME REALIZAT***

|  |
| --- |
| **Qualitat :** Neus Gibert  **Data : 19/01/2021** |