|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1116/0/3  **Denominación:** Tarro Alessandro Posicionado | **Fecha plano :** 11/04/2016  **Cavidades:** \_\_\_\_ | **Material :**  **Color:** Incoloro |

***INFORME INCIDÉNCIAS***

|  |
| --- |
| **Motivo informe** :  Posicionado interior tapa 200ml (Alessandro).  **Tapa cúpula :** 1821/0/0  **Interior tapa :** 1116/0/3  **Tarro :** |

|  |
| --- |
| **Observaciones:**  **Las pruebas se hacen roscando la tapa a 2,5N.**   1. **Tarro:** No queda posicionado al no tener tope final de rosca, se posiciona según la fuerza que hagas al roscar. 2. **Interior tapa:** Para hacer que la tampografía quede posicionada, se tiene que tener alguna referencia en interior, para adaptar en útil de máquina tampografía. 3. Roscando los 2 interiores a 2,5N el inicio de rosca no queda igual posicionado la Fig.1 que la Fig.2.   Mando a taller un tarro con las marcas de la posición de Fig.1 i Fig. 2. |

|  |
| --- |
| **Conclusiones :**   1. **TARRO :** Hacer tope de final de rosca, para asegurar la posición de la tapa . 2. **INTERIOR TAPA :** Hacer hendidura o agujero en interior tapa, para posicionar la tampografía. |

***SE INYECTAN LAS MUESTRAS DE NUEVO CON LAS MODIFICACIONES ( 10/06/2016)***

|  |
| --- |
| C:\Users\Public\Qualitat 2016\03 Incidéncies\Incidències internes 2016\160411 Posicionado tapa Alessandro\IMG_7970.JPG  Pestaña posicionado Tampografía   1. Se hace una pestaña para posicionado de la tampografía. 2. Sigue sin tener tope de posicionado en tarro, para evitar que se posicione la tapa según la fuerza que se haga. 3. Se ha verificado y es correcto que las pestaña de la fig.1 y la fig.2 quede posicionada en el mismo sitio. |

|  |
| --- |
| **Conclusiones :**   1. La modificación efectuada es correcta para iniciar la producción 2. Se aconseja hacer tope final de rosca, para posicionar hagas la fuerza que hagas al roscar. 3. Se tiene que hacer un utillaje para posicionado de tampografía. |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Responsable :** Quicu Estebanell  **Fecha :** 14/06/2016 |