|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1852/0/1  **Denominación:** Tapa Hannah 50 cc rodona | **Fecha plano : no en tenim a qualitat**  **Cavidades:** 2 | **Material :** SAN LG (no es el material correcto) no hay SAN Kostyl)  **Color:** -- |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  S’han canviat el vasos del motllo, no tenim material correcte (SAN KOSTIL) i s’injecta amb SAN LG  Per poder fer una verificació de mides i muntatge i poder començar a treballar amb el motllo. Les mides i muntatge son correcte. El color no.  En quan ha arribat el material SAN KOSTIL s’ha fet un altre verificació de mides, muntatge i color adjunto els valors. |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| * No disposo de plànol 1852/0/1 es demana a taller (21/02/2020) * Les figures no estan marcades es nomenen segons posició al motllo.RD- DB * Les mides i el muntatge son correctes segons pautes de control. * A la figura DB presenta una rebava a la boca. S’hauria de tornar a baixar el motllo.ja que aquesta rebava si pot destorba en el procés de decoració fent que la cinta quedi torta o arrugada i amb el perill que quedin trossets de material dins la tapa al posar l’interior. * Al començament de la producció el color no es igual que les panòplies ni a produccions anteriors. * S’ha revisat el procés de injecció ja que el color varia de un to marronós/verdós a blau (correcte) durant la producció. * Em verificat varies hores de producció. S’ha comprovat el material es correcte * S’ha ajustat la quantitat de plastificant que s’afeixés al material. En Joan Figuls ho registra a les fulles de control y al full de paràmetres. |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 21/02/2020** |