|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1852/0/1  **Denominación:** Tapa #37 Hannah 50 cc rodona | **Fecha plano : 25/02/2020**  **Cavidades:** 2 | **Material :** SAN KOSTIL  **Color:** -- |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  Al Febrer es van fer caixes noves i es va fer un informe, em tornat a posar el motllo a maquina sense haver fet actuació:  Se observen rebaves en el interior  Se observen rebava en el punt de injecció.  Se observen trencaments dels interiors al muntar-les  Se observa gir dels interiors al roscar quan estan pintats els interiors |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| * Les figures no estan marcades es nomenen segons posició al motllo. RD- DB * A la figura DB presenta una rebava a la boca (exterior). Aquesta rebava destorba en el procés de decoració fent que la cinta quedi torta o arrugada. **(1)** * També hi ha rebaves (interior) amb el perill que quedin trossets de material dins la tapa al posar l’interior**.(2)** * Els interiors es trenquen o queden mal muntats a les tapes. (1580/0/2) **(3)** * Quan els interior estan pintats augmenten les seves mides a les zones dels dents això pot provocar algun problema d’ajust amb l’ancoratge a la tapa**.(4)**   Us enviem mostres per poder analitzar els problemes.    **Rebava exterior Rebava interior**    **Trencat del interior**  **Os envio també el plànol 1852/0/1 realitzat el 25/02/2020. Perquè reviseu les cotes del plànol amb la taula (valors blaus i mesures) i les peces, ja que no son les mateixes.**  **1852/0/1**      **Os envio també el plànol del interior 1580/0/2 realitzat el 20/10/10. Perquè reviseu les cotes del plànol amb la taula (valors blaus i mesures) i les peces, ja que no son les mateixes.**  **1580/0/2**    **Resum:**   1. Aquest punt d’injecció queda malament ja que s’arrenca i esta en una zona que després s’hi posa decoració. Es podria estudiar de col·locar-lo en una zona que no destorbi o fer-lo mes petit o amb un altre sistema. Aquest motllo fa altres versions. 2. S’ha de mirar l’ajust ja que fa rebava a l’interior i al muntar el interior les arrenca i queden trossets de material dins la tapa. 3. S’ha d’estudiar les mides del interior i de la tapa perquè muntin correctament (comptant la decoració plata del interior) us passem peces, mides, taules i plànols. Els interior munten be als tarros però una vegada muntats a les tapes van mes durs i al muntar-los algunes tapes trencant o queden mal muntades. 4. Fer un estudi del dents (Interior) i l’allotjament del dents (tapa) ja que hi ha cops que no entren be degut a la pintura. |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 07/07/2020** |