|  |
| --- |
| **Motivo informe** :  *Homologació :* 1861/0/0 Tarro 50ml STD ( SMMA ) |

**Informe Dimensional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensional** ( Toleráncia +/- 0,2mm ).   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **Nominal** | **Fig. 1** | **Fig. 2** | **Fig. 3** | **Fig. 4** | **Fig. 5** | **Fig. 6** | **Fig. 7** | **Fig. 8** | | **1** | **Ø70,5** | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,65 | 70,6 | 70,6 | 70,65 | | **2** | **Ø57,7** | 57,7 | 57,75 | 57,75 | 57,80 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,7 | | **3** | **Ø56,25** | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,15 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | | **4** | **Ø54,0** | 54,1 | 54,15 | 54,15 | 54,1 | 54,15 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | | **5** | **Ø50,8** | 51,0 | 51,0 | 51,1 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | | **6** | **9,7** | 9,65 | 9,65 | 9,7 | 9,7 | 9,65 | 9,7 | 9,75 | 9,7 | | **7** | **43,1** | 43,05 | 42,95 | 43,25 | 43,25 | 43,1 | 43,2 | 43,1 | **42,6** | | **8** | **33,4** | 33,4 | 33,35 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | **32,95** | | **9** | **Ø64,0** | 64,25 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,2 | | **10** | **Ø70,0** | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,1 | | **11** | **4,0** | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | | **12** | **37,5** | 37,1 | 36,9 | 37,4 | 37,2 | 37,15 | 36,9 | 36,85 | 36,5 | | **13** | **Muntatge Cubilet** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **Observaciones :** |

|  |
| --- |
| **Responsable :** Quicu Estebanell  **Fecha :** 02/05/2018 |