|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1880 i 1877\_0\_1-  **Denominación:**  **1880- INTERIOR TAPA 50 ml. TARRO TINTER QUADRAT/RECTANGULAR**  **1877/0/1 TARRO CUADRADO 50cc T116** | **Fecha plano :**  **Cavidades:** 2 | **Material :**  **Color:** -- |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **Molde ref 1880 INTERIOR TAPA 50 ml. TARRO TINTER QUADRAT/RECTANGULAR.**  Se ha corregido la inclinación y el espesor de los hilos de rosca después de ensayar con maquetas de prueba.  **Molde ref 1877/0/1 TARRO CUADRADO 50cc T116**  Se modifica entrada de rosca para evitar que deje restos de plástico.  Se modifica escalón base del tarro según instrucciones Joan Fíguls para evitar roturas y burbujas por falta de compactación a la pieza. |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Se nos entregan interior tapa ref.: 1880 y tarro ref.: 1877/0/1**  **INTERIOR TAPA REF.1880**  cid:image002.jpg@01D5F615.7B153070 cid:image006.jpg@01D5F615.7B153070  **TARRO REF.1877/0/1**  **cid:image008.png@01D5F614.81D582D0** FRENO  ROSCA   * El montatge va molt dur no treballa be la rosca, i si ho forcem per rosca es pela la rosca mes que abans. Us enviem mostres per que pogueu veure. Pensem que el freno es molt alt i fa que no entre be la rosca. * La alçada de la rosca del interior es molt alta i xoca abans amb el tope minim de la rosca y desfa la rosca   tarro  interior   * A part, amb aquesta modificació, el disc que es va posar després de la queixa, 58X2 TRESYLENE ADH, ara va molt dur. Hem provat amb discs de 1.7 i 1.5 mm, i van molt fort tambe ho tornarem a probar quan rosquin mes suau per deerminar l’estanquetat  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **INTERIOR TAPA REF.1880** | **PLANO 20/02/2017** | **TAULA DE MIDES** | **Reals anteriors** | | Ø TOTAL | 70.40 | 70.50 | 70.62-70,57 | | ØINTERIOR | 60.39 | 60.10 | 60.16-60.21 | | Ø ROSCA | 57.74 | 57.30 | 57.41-57,47 | | ALÇADA TOTAL | 12.50 | 12.50 | 12.57-12.60 | | PROFUNDITAT | 10.50 | 10.30 | 10,24-10.31 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **TARRO REF.1877/0/1** | **PLANO** | **TAULA DE MIDES** | **Reals SMMA anteriors** | **Reals PMMA**  **anteriors** | | ØEXTERIOR |  | 72.30 | 72.34-72.40 | 72.30-72.40 | | ØINTERIOR |  | 50.70 | 50,70-50.66 | 50.71 -50.73 | | ØANCLATGE |  | 54.20 | 54.04-54.17 | 54.08-54.22 | | Ø ROSCA |  | 59.70 | 59.70-59.59 | 59.71-59.64 | | ALÇADA TOTAL |  | 44.20 | 44.19-44.20 | 44.13-44.20 | | ALÇADA COLL |  | 9.30 | 9.37-934 | 9.35-9.35 | | ALÇADA COS |  | 35.00 | 34.92-34.93 | 34.87-34.89 | | PROFUNDITAT |  | 37.20 | 37.15-37,05 | 36.73-36,86 |   En quan tinguem retocats aquest molde s’ haura de fer uns planols nous ja que no tinc el del tarro i ademes no em cuadren cap de les dades Planol-taula de mides-reals antigues. |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 11/03/2020** |