|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:**  Tarro: 1889/1 + 1846  Tapa: 1852/0/1 + 1738/0/1  **Denominación:**  Tarro 50 ml Hannah con tapa quadrada T-105/43 | N. Plano:  Cavidades: 2/2 | Termoplástico: SMMA  Color: Incoloro  Tolerancia General: +- 0.2 mm |

|  |
| --- |
| **MOTIVO**  Cambio de disco 55.5X2 mm EVA por el ALVEOLIT |

|  |
| --- |
| **Clientes**  ALESSANDRO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRUEBAS**     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | EVA | ALVEOLIT | | Par de cierre/ obertura | 3.274 / 2.626 N.m | 4.690 / 3.362 N.m | | Estanquidad campana | OK | OK | |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES**  El cierre del tarro con el disco de alveolit va un poco mas duro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Técnico control Calidad: Jordi López | Firma: | Fecha: 05/03/15 |