|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referencia: 1898/1  Denominación: Tarro 200 cuadrado estrecho con rosca bayoneta | N. Plano:  Cavidades: 1/1 | Termoplástico: PMMA  Color: Incoloro  Tolerancia General: +- 0.2 mm |

|  |
| --- |
| **MOTIVO**  Muestras para cliente LEONOR GREY – Este tarro solo se ha hecho producciones para un cliente japonés “hachi” – y la funcionalidad con la tapa no es correcta. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DIMENSIONAL (mm)**   |  |  | | --- | --- | | **CARACTERÍSTICA** |  | |  |  | | Ф Interior cuello | 70.9/71.1 mm | | Ф Exterior anclaje | 74.1/74.3 mm | | Ф rosca | 77.3/77.8 mm | | Altura interior | 72.0 mm | | Altura cuerpo exterior | 64.0 mm | | Altura total | 77.4 mm | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATRIBUTOS**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Característica** | **Observaciones** | | **Resolución** | | Defectos de inyección | Rayas de aire en las 4 caras del tarro | |  | | El tarro es un poco inestable, en una superficie plana, tiene movimiento. | | | Montaje cubilete 200 ml | Cubilete fig.1 | Cubilete fig.2 |  | | Blanco : toca en la base | Blanco : toca en la base | **NO OK** | | Metalizado: ok | Metalizado: ok | **OK** | |  |  | |  | |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES**  Para montar el cubilete metalizado, como pide el cliente LEONOR GREY, es correcto, ya que no se aprecia que el cubilete toque en el fondo del tarro. Pero para posibles montajes con cubilete blanco, se tiene que arreglar.  No se ha podido probar el roscado de la tapa, ya que aun no tenemos muestras de los interiores. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Técnico control calidad: Jordi López Burdó  Responsable Calidad: Josep Delgado Puig | Firma: | Fecha: 27/03/15 |