|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1905/1/1  **Denominación:** CUBILETE 50 ml CON OBTURADOR | **Fecha plano 12/10/2018**  **Cavidades: 4** | **Material :** PP  **Color:** BLANCO |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motivo informe**: Se ha mejorado el clipaje del cubilete. Se han realizado salidas de gases |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| **PLANO SIN MODIFICAR 10/12/2018**    Observaciones:  Puntos a reparar:   * Se observan gases en las cavidades 1 y 3 estas piezas al montarse se parten.        * Se observa un mal pulido en el borde superior de la cavidad nº 2      * Se observan puntos de inyección con hilos.      * Se observa en la figura nº 4 que las alas del cubilete quedan desbocadas y se agudiza en montaje.         Puntos mejorados:   * Se ha probado el montaje del cubilete en la maquina 23 sin utilizar ni calor, ni vaselina * Se puede desmontar * No gira el cubilete en las piezas montadas   SE HA MONTADO CON LAS ULTIMAS PIEZAS PRODUCIDAS EN EL TARRO 1861-1714 FALTA PROVAR LOS DEMAS TARROS ESPERAREMOS A TENER ARREGALDO EL TEMA GASES, YA QE SE ROMPEN DEMASIADOS COMO PARA PODER VALORAR SI ES POR EL CUBILETE O POR EL TARRO. HAREMOS UN ESTUDIO DE DIAMETROS DE LOS ANCLAJES DE LOS TARROS |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 09/11/2021** |