|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1937  **Denominación:** Cubilet 50 ml faldilla | **Fecha plano : 08/05/2019**  **Cavidades:** 2 | **Material :** PP  **Color:** varios |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe**  **Es prova la segona cavitat (baix) nova** |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/05/2019 se instaló un nuevo juego de postizos en la cavidad cerrada (baix)  06/05/2019 se inyecto la cavidad de abajo  08/05/2020 se probó la cavidad de abajo ver informe adjunto de Quicu.  26/01/2021 sin ninguna actuación conocida en el molde se vuelve a probar la segunda cavidad     1. Las cavidades tanto del cubilete como del tarro no están marcadas. 2. Se observa en montaje, dificultad en el anclaje los cubiletes quedan muy marcados y/o se rompen. Se monta en maquina revolver maq. 21 con sus utillajes.      1. La fuerza de empuje que hace la colocación del alojamiento del cubilete (no coincide en medidas con el tarro) hace que el cuello quede subido y las tapas en montaje queden más separadas.se nota más en la cav Baix pero la Dalt también va dura y marca.        1. La comparativa de medidas sobre plano y real  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DIMENSIONAL | | | | | | | | | | Fig. | Ø  Rosca | Ø  Máximo | Ø  Interior | Ø  Dentado Exterior | Ø  Dentado Interior | Ø  Anclaje exterior | Altura cuello | Altura Total | | PLANO | 57.65 | 70.60 | 48.30 | 64.00 | 63.15 | 68.4 | 10.4 | 39.30 | | DALT | 57.74 | 70.54 | 48.26/48.04  Queda ovalado | 64.26 | 63.26 | 68.10 | 10.60 | 39.53 | | BAIX (nueva) | 57.72 | 70.61 | 48.30 | 64.30 | 63.09 | 68.27 | 10.25 | 39.45 |  1. Se observa que el anclaje de los tarros no coincide con los planos  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tarro | Ø Anclaje  67.20 | Ø Interior  62.90 | | DALT | 68.85 | 62.77 | | BAIX | 68.60 | 62.73 | |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 28/01/2021** |