|  |  |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO DE CALIDAD |

|  |
| --- |
| MUESTRAS CLAVER |

|  |
| --- |
| **PRODUCTO:** Tarro 50 ml bajo T-107 REF.1963  **MATERIAL:** SMMA  **PROCESO:** Matizado interior  **COLOR:** Incoloro |

|  |
| --- |
| Muestras recibidas: 23 **Color:** El matizado incoloro es un poco más claro, se nota la diferencia con la muestra actual  **Resistencia al rallado:** Se marca un poco sin arrancar-se, como es interior no influye.  **Aspecto:** Acabado correcto, aunque de las 23 muestras recibidas, 11 tienen cracking en la base  C:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20170516_100435.jpgC:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20170516_100449.jpg |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES Muestras no aceptadas, principalmente por que el 48% de las muestras han llegado con cracking, esto en una producción es inaceptable. Y segundo, porque el color del matizado incoloro es diferente a la muestra.  Realizar más muestras/ pruebas para evitar el cracking de los tarros, e igualar el color. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Control de calidad: JORDI LÓPEZ | Firma : | 16/05/17 |