**Referencia Molde: 1964**

**Denominación figura: EXTERIOR TAPA ALTA 50ml DIAMANTE**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Pulir cavitat de dalt i baix, vasos ratllats.  La figura de baix presenta rebava ( cop ) zona partage.  Comprovar boquilla figura 1, fa saltar els automics, i quan no salten les peces surten amb línees d´unió per fred. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  04/03/20 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:** Comprobada boquilla dejando 20 minutos conectada, invertimos reguladores y volvemos a conectar, no salta magneto ni diferencial, desmontamos y observamos golpe en el reverso, repasamos y montamos.Rectificamos cajas hasta eliminar golpe en partición, abrimos de nuevo salida de gases.Repasamos pulido a espejo en las dos cajas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha :**10/03/2020** |

|  |
| --- |
| **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls | Firma: | Fecha: |