**Referencia Molde: 1965**

**Denominación figura: INTERIOR TAPA ALTA 50ml DIAMANTE**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  EL MOLDE SE CLAVA DE CONO, HEMOS PODIDO HACER COMANDA DE 5.000 UNIDADES PERO CON MUCHOS PROBLEMAS, SE SACÓ EL MOLDE DOS VECES PARA COMPLETAR COMANDA. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  **05/09/17** |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN: 06/11/2017**  Se ha desmontado y se ha comprobado la sincronización de ajuste, los noyós centrales estáticos estaban gripados, se ha rectificado la zona dañada, se ha torneado restando roce a la parte trasera de los noyos giratorios, se ha pulido y se deja 0.02mm de holgura a fin de evitar que vuelva a ocurrir.  Sr.Joan Figus me hizo alusión a que es posible que hubiera alguna otra cosa respecto a las dimensiones, en un principio decidimos omitir este parámetro hasta mas adelante.  **HORAS REPARACIÓN: 16/11/17**  Dado que la anterior intervención de suavizar el ajuste entre componentes no ha dado resultado en absoluto, pensamos como evidencia que el problema se encuentra en el tratamiento, por lo cual decidimos llevar los noyós guía a tratamiento de nitruración esperando que el problema ya quede resuelto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha :16/11/2017 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA: 6 HORAS**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls | Firma: | Fecha: |