|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1973/0/0\_**v.00**  **Denominación:** Tarro 50ml Monopared | **Fecha plano :** 16/11/18  **Cavidades:** 2 / 2 | **Material :** PP / SMMA  **Máquina :** 24 |

|  |
| --- |
| **Motivo informe** :  Homologación Conjunto nuevo . |

***INFORME DIMENSIONAL* ( Tarro 1973/0/0).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº Cota** | **Nominal** | **PP** | |  | **SMMA** | | | **Fig. D** | **Fig. B** | **Fig. D** | **Fig. B** | | **1** | **60,7** | 59,9 | 59,9 | 60,65 | 60,70 | | **2** | **58,7** | 57,5 | 57,8 | 58,5 | 58,6 | | **3** | **1,8** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | **4** | **Ø36,6** | 36,15 | 36,10 | 36,5 | 36,5 | | **5** | **Ø32,3** | 32,10 | 32,0 | 32,35 | 32,30 | | **6** | **R10** | R10 | R10 | R10 | R10 | | **7** | **6,1** | 6,0 | 6 – 6,2 | 6,2 | 6,2 | | **8** | **35,0** | 34,80 | 34,70 | 35,1 | 35,1 | | **9** | **R14** | R14 | R14 | R14 | R14 | | **10** | **Peso** | 17,6grs. | 17,8grs. | 22,0grs. | 22,2grs. | | |
| **Responsable Taller :** Quicu Estebanell | **Fecha:** 15/01/18 |

***INFORME DIMENSIONAL* ( Cubilete 1972/0/0).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nº Cota** | **Nominal** | **Fig. D** | **Fig. B** | | **1** | **Ø51,9** | 51,50 | 51,50 | | **2** | **Ø50,3** | 50,30 | 50,35 | | **3** | **Ø46,4** | 46,50 | 46,40 | | **4** | **Ø48,8** | 48,70 | 48,70 | | **5** | **10,8** | 10,60 | 10,60 – 10,70 | | **6** | **1,8** | 1,90 | 1,90 | | **7** | **41,1** | 41,15 | 41,10 | | **8** | **3,8** | 3,80 | 3,75 | | **9** | **Ø32,3** | 32,30 | 32,30 | | **10** | **Ø36,6** | 36,60 | 36,50 | | **11** | **58,7** | 58,50 | 58,50 | | **12** | **R14,0** | R14 | R14 | | **13** | **58,7** | 58,50 | 58,50 | | **14** | **Ø54,5** | 54,50 | 54,50 | | **15** | **3,6** | 3,60 | 3,70 | | **16** | **3,8** | 3,60 – 3,70 | 3,70 | | **17** | **Profundidad** | 35,75 | 35,75 | | **18** | **Peso** | 13,58grs. | 13,65grs. | | **19** | **Capacidad** | 55ml. | 55ml. | | |
| **Responsable Taller :** Quicu Estebanell | **Fecha:** 15/01/18 |

***INFORME DIMENSIONAL* ( Tapa 1970/0/0).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nº Cota** | **Nominal** | **Fig. D** | **Fig. B** | | **1** | **58,3** | 58,4 | 58,4 | | **2** | **57,6** | 56,9 | 56,9 | | **3** | **22,0** | 22,1 | 22,0 | | **4** | **20,0** | 20,3 | 20,4 | | **5** | **4,5** | 4,65 | 4,65 | | **6** | **60,7 x 2** | 60,6 | 60,6 | | **7** | **R15** | R15 | R15 | | **8** | **Peso** | 8,55grs. | 8,60grs. | | |
| **Responsable Taller :** Quicu Estebanell | **Fecha:** 15/01/18 |

|  |
| --- |
| **Responsable Calidad :** Quicu Estebanell  **Fecha :** 15/01/2019 |

(