|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1648/0/0  **Denominación:** Exterior tapa 15\_30ml | **Fecha plano :**  **Cavidades:** | **Material :** SAN  **Color:** Azul |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***INFORME DIMENSIONAL***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nº  Cota | Nominal  (mm) | Figura  Delante | | **1** | **Ø55,2** | Ø55,5 – Ø55,6 | | **2** | **19,3** | 19,4 | | **3** | **2,2** | 2,2 | | **4** | **Ø56,4** | Ø56,5 – Ø56,6 | | **5** | **Ø53,87** | Ø53,6 – Ø53,8 | | **6** | **16,9** | 17,2 | | **7** | **Ø53,86** | Ø53.9 – Ø54,0 | |

|  |
| --- |
| **Observacions :**  Si se hace un molde nuevo,se podría estudiar donde hacer unas marcas para identificar las figuras. |

|  |
| --- |
| **Responsable Calidad :** Quicu Estebanell  **Fecha :** 27/07/2017 |