**Referencia Molde: 1992**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (1ª Fase)**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Burbuja de aire continúa saliendo.  Desplazar la línea de unión hacia el cuello. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  21/03/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se han instalado 4 insertos porosos de Ø8 en cada una de las figuras.  Se ha desplazado la unión en dirección al hombro los dos noyos.  Pulimos pequeños golpes en las 2 cajas  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **27/03/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |