**Referencia Molde: 1992**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (1ª Fase)**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Cambio a proforma pequeña.  Después de los problemas acontecidos durante el desarrollo de este proyecto, y de reunión con Joan Figuls, rediseñamos la forma de la primera fase construyéndola más pequeña. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  08/05/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se han instalado 2 Cajas nuevas más 2 casquillos expulsión con válvulas de Ø8 en cada una de las figuras. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **09/05/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA: 4 horas**  **INFORME PRUEBA:**  NO ES PODEN FABRICAR PRE-FORMES, LES PECES NO ES PODEN EXPULSAR, QUEDEN TOTALMENT AMARRADES AL CASQUILLO, EL ROBOT ÉS IMPOSSIBLE QUE LES AGAFI, AMB LA MÀ JA COSTA MOLTÍSSIM.  ES DETECTA UN PLÀ A LA ZONA DEL COLL DE LA PRE-FORMA, ÉS PER ON ES QUEDA AGAFADA. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha: 10/05/19 |