**Referencia Molde: 1993**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (2ª Fase)**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Después de primera prueba se decide:  Las piezas se quedan en cavidad, a veces se rompe el cuello.  Las proformas van muy duras, el robot no puede ponerlas en su sitio. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  21/03/19 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Pulimos noyos hasta ajustar con la inserción a mano de las ultimas muestras de proformas enviadas por fabrica.  Radiamos culote ampliando el radio y la conicidad a fin de evitar arrape.  Marcamos figuras con 1B y 2B.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **27/03/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |