**Referencia Molde: 1993**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (2ª Fase)**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Aumentar 0.20 Ø ext de las roscas de bayoneta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  29/03/19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Conforme al informe dimensional:  Hemos aumentado 0.17 el Ø exterior de la bayoneta en cada una de las cavidades.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Et passo el dimensional del T65B comparat amb el T65  ***( 1993 ) INFORME DIMENSIONAL* ( Tolerancia +/- 0,2mm )**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Cota** | **Nominal** | **T-65B\_Fig. 1B** | **T-65B\_Fig. 2B** | **T65** | | **1** | **Rosca** Ø57,60 | **57,34 – 57,38** | **57,31 – 57,37** | **57,55 – 57,65** |   **El Ø de Rosca del T65B es 0,2mm. mes petita. Ha de fer 57,60 ( -0,1mm / + 0 ).**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **05/04/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |