|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1994  **Denominación:** TAPA DIAMANTADA 50ML | **Fecha plano :06/06/2019**  **Cavidades:** 2 | **Material :** PMMA  **Color:** -- |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  Proves de injecció per homologació de motllo |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| **Aspecte i mides**   * Les peces no estan marcades no se la posició dins del motllo? Les he separat per pes +  - * Presenten diferencies de pes * Estan ovalades a la boca s’ha mesurat els max. i min. * Estan “rechupadas” per dalt (zona de mes gruix) * Les mides reals 3 (Ø 73,2 ) no concorden amb les del plànol (vermell) * S’ha de numerar el plànol (mides a controlar) * Interior dentat s’ha de mesurar amb peu de rei d’interiors he mesurat el nervi superior.   **Muntatge**   * Els interiors munten be (també estan ovalats) no cauen * Amb el tarró 1961\_0\_1 (Ø EXTERIOR MIG REAL 73.66) munta be es comporta igual que la tapa 1964 (Ø EXTERIOR MIG REAL 73.33) queda mes igualada amb la paret (l’altre tapa queda mes endinsada)     cid:image002.png@01D5E68C.67F2C130 |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Departamento Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 18/02/20** |