**Referencia Molde: 1998 6cv**

**TAPA INT CUADRADA 15/30ml T-53/T-54**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Correcciones acordes a la reunión y comprobaciones después del cambio de discos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  27/04/2020 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Acorde al último informe dimensional adjunto al presente y emitido por fabrica.  Corregimos diámetros de rosca reduciendo 0.20 Ø pasando de una media de 49.10 anterior a 48.9.  Corregimos muecas anti caída del disco en 0.40 Ø  Mejoramos forma anti caída en fondo de tapa eliminando pequeño escalón que formaba un posible arrape. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **14/05/20** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA: 8 hores**  **INFORME PRUEBA:**  Retornem el motlle a Pakmol perquè les peces no desmoldegen correctament.  Les cavitats 2/3 i 5 ni amb la mà es poden treure dels patins, les cavitats restants sí s´expulsen correctament.  La prova s´ha realitzat amb els mateixos paràmetres que la darrera prova, per poder prendre mides hem aplicat desmoldejant a cada injectada. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: 22/05/20 |