**Referencia Molde: 1998 6cv**

**TAPA INT CUADRADA 15/30ml T-53/T-54**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Retornem el motlle a Pakmol perquè les peces no desmoldegen correctament.  Les cavitats 2/3 i 5 ni amb la mà es poden treure dels patins, les cavitats restants sí s´expulsen correctament.  La prova s´ha realitzat amb els mateixos paràmetres que la darrera prova, per poder prendre mides hem aplicat desmoldejant a cada injectada. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  22/05/2020 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Desmontamos patines, uno por uno se han examinado todas las cavidades, se han pulido, fondo, paredes y laterales  Se ha hecho un pequeño radio en los patines zona de comienzo de cavidad.  Montamos u enviamos de nuevo pues pensamos que las cotes de la ultima prueba bien pueden verse alteradas por forzado de la geometria al extraerlas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **02/06/20** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA: hores**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |