|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 1998/0/0  **Denominación:** INTERIOR TAPA CUADRADA 15/30 Ml T53/T54 | **Fecha plano :05/08/2019**  **Cavidades:** 6/6 | **Material :** PP  **Color:** Blanco |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **Verificació del centratge de les peces fet per Taller el passat 30/06/2020: NO CONFORME** |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| **Medidas**    Se sigue observando descentrado de las piezas, sobre todo en las piezas 5,6 y 8 la pieza nº 4 la rosca no acaba de quedar cuadrada.    Os enviamos muestras de tapas montadas con el interior 1998 y discos 2 (cubilete 1837) y 1.2 (cubilete1439/0/2) con las desviaciones encontradas al medir los laterales (Tabla) y comprobar el descentrado.  El par de apriete ha mejorado respecto a la vez anterior  El descentrado es más visible en las tapas montadas en el molde 1960 (fig 1,2,3,4) que en los montados en el 2010 (fig 11,12,13,14,15,16)    Pedimos en el informe de 27/04/2020 mirarais también de actualizar los planos y comparar  Se pidió en la reunión de verificar las inclinaciones, altura y distancias del borde de los dientes (NO TENEMOS RESPUESTA A ESTOS DATOS)    1988/0/0    1745/0/4 (no dispongo de la versión 1745/0/5) |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 03/07/2020** |