**Referencia Molde: 1996 6cv**

**TAPA EXT CUADRADA 15/30ml T-53/T-54**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Se estiran las líneas de anclaje por el interior y extremos de todas las tapas.  En ocasiones se forman hilitos de material al expulsar en algunas cavidades. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  30/06/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se han repasados la terminación y pulido en todos los nervios interiores de anclaje.  Se ha quitado pequeña rebaba en los casquillos cónicos expulsores.  Aun viendo el informe dimensional emitido por calidad, de momento decidimos corregir ninguna cota hasta que el molde ruede varios ciclos y obtengamos muestras mas fiables.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **03/07/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |