|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** 2004  **Denominación:** Cubilete 50cc | **Fecha plano: ¿???**  **Cavidades:** 18/18 | **Material :** PP  **Color:** Blanco |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  **MUESTRAS INYECTADAS EL 16/04/2004 MAQUINA 43** |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las piezas presentan rebabas, puntos de inyección deformados, anclajes abiertos, piezas rechupadas  Se adjunta tabla dimensional,   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2004 | 1846 | | Ø Exterior | 55.47 | 55.48 | | Profundidad | 36.51 | 36.30 | | Grosor de pared | 0.53-066-0.82-0.73-0.79-0.82 | 0.60-071-0.80-0.96-1.11-1.08 | | Cubicaje | 60.47 | 59.95 | | Peso | 3.93 | 5.09 |   Plano 1846\_1\_0 (16/11/2015)    No se realizan montajes en maquina hasta tener solucionados estos temas. Ya que puede variar el resultado |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Neus Gibert  **Fecha : 04/05/2020** |