|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia:** B-161  **Denominación:** MASCARA CAVA | **Fecha plano NO HAY**  **Cavidades: 1** | **Material :** PETG  **Color:** INCOLORO |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  Bon dia, ahir a les 13:40 h, el Joan Ribalta, va pujar una bosseta amb mostres de la mascarà B-161 – Inici de producció. |

***INFORME CALIDAD***

|  |
| --- |
| D’aquesta mascarà no hi ha plànol, faig control comparant amb l’últim control que vaig fer jo al 2015.  Faig prova estanquitat amb:  ***OBTURADOR REF.1393 PE INCOLORO***  ***FUNDA TAP REF.1618***  ***CÀNULA LIPS REF.1227***  cid:image003.png@01D7417D.D44B48A0    Visualment, de les 12 mostres rebudes, n’hi ha que estan bé, i n’hi ha que al cul els fa un puntet de rebava, que fa que ballin una mica. Amb el pes de l’aigua ja no ho fan tant, parlo amb el Joan per si pot millorar-ho.  cid:image001.png@01D74180.0014A010 |

***INFORME REALIZADO***

|  |
| --- |
| **Calidad :** Jordi López  **Fecha : 05/05/2021** |